Технические характеристики синтетического льда «Айс Супер»

Основные характеристики:

Плотность: 0,96 гр/см3

Воспламеняемость: HB/HB 3 мм/6 мм

Водопоглощение:  <0,01%

Размер панели: 1000 х 2000 х 10 мм.

Вес панели: 19 кг.

Механические характеристики:

Предел текучести/ прочность при растяжении: 27 МПа

Растяжение на разрыв: >50%

Модуль упругости при растяжении: 1200 МПа

Твёрдость по Шору: 65 Skala D

Температурные характеристики:

Температура плавления: 135 гр.С

Теплопроводность: 0,40 W (m – K)

Линейный коэффициент теплового расширения: 150-230 10-6 К-1

Рабочая температура, длительное использование (минимум): - 100 гр.С

Рабочая температура, длительное использование (максимум): 80 гр.С

Рабочая температура, краткосрочная: 100 гр.С

Температура деформации: 79 гр.С

Электрические характеристики:

Диэлектрическая постоянная: 2,30

Фактор диэлектрических потерь: 0,0002

Удельное объёмное сопротивление: >10 в 14 степени ом*см

Поверхностное сопротивление: 10 в 14 степени ом

Сравнительный трекинг индекса (по тесту А): 600

Диэлектрическая прочность: 45 кВ/мм